| ＰＲＴＲ法対応溶接材料に含まれる指定化学物質管理一覧表 （注記）表中の数値は、化学物質の含有率（％）を示す 1種：第1種指定化学物質 ◎：ＰＲＴＲ対象製品 | ＭＳＤＳ （有無） |  | 有 | 有 | 有 |  | 有 |  | 有 | 有 | 有 |  | 有 | 有 |  | 有 | 有 | 有 |  | 有 | 有 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＰＲＴＲ法 対応 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |
|  | 2000年度 消費実績 (単位： ｋｇ) |  | 170 | 60 | 10 |  | 480 |  | 210 | 120 | 30 |  | 1,960 | 5,200 |  | 3,250 | 2,550 | 175 |  | 35 | 30 |  |
|  | 1種 ３４６ | ― | モリブデン及び その化合物 |  |  |  |  |  |  |  | ― | ― | 1.5 |  |  |  |  | ― | ― | 2.5 |  | ― | ― |  |
|  | 1種 ２３１ | 7440-02-0 | ニッケル |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 | 8.0 | 8.0 |  |  |  |  | 9.0 | 11 | 11 |  | 10 | 13 |  |
|  | 1種 ６８ | ― | クロム及び３価クロム化合物 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 18 | 15 |  |  |  |  | 19 | 24 | 18 |  | 20 | 23 |  |
|  | 1種 ３１１ | ― | マンガン及びその化合物 |  | 1.5 | 1.0 | 5.0 |  | 1.5 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 1.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.0 | 2.0 |  |
|  | 政令番号 | ＣＡＳ Ｎｏ． | 物質名 | アーク溶接棒 | ○○―○○○○ | ○○―○○○○ | ○○―○○○○ | アーク溶接棒 | ○○―○○○○ | ステンレスアーク溶接棒 | ◇◇◇―９９９９ | ◇◇◇―９９９９ | ◇◇◇―９９９９ | 半自動溶接用ワイヤ | △△―ｘｘｘｘ | △△―ｘｘｘｘ | ステンレス半自動溶接用 ワイヤ | △△―ｘｘｘｘ | △△―ｘｘｘｘ | △△―ｘｘｘｘ | ステンレスＴＩＧ溶接棒 | △△―ｘｘｘｘ | △△―ｘｘｘｘ |  |
|  | 製造会社名 | Ｋ製鋼 (株) | Ｎ熔材工業（株） | Ｋ製鋼 (株) | Ｋ製鋼 (株) | Ｋ製鋼 (株) |  |

| ＰＲＴＲ法対応 塗料に含まれる指定化学物質管理一覧表（１/７） （注記）表中の数値は、化学物質の含有率（％）を示す （略称） 1種：第1種指定化学物質 特１種：特定第1種指定化学物質 ◎：ＰＲＴＲ対象製品 | ＭＳＤＳ （有無） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＰＲＴＲ法 対応 | ◎ |  | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |
|  | 1種230 | 61790-14-5 | ナフテン酸鉛 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | 1種230 346 | 10190-55-3 | モリブデン酸鉛 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | 1種 230 | 7446-14-2 | 硫酸鉛 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.7 | 5.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | 1種227 | 108-88-3 | トルエン | 28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3.4 | ― | 3.5 | ― | ― | ― |
|  | 特1種69 | 13530-65-9 | クロム酸亜鉛 | 1.3 | ― | 2.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | 特1種69 230 | 7758-97-６ | クロム酸鉛 | 0.77 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2.3 | ― | 7.0 | 9.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | 1種63 | 1330-20-7 | キシレン | 3.3 | ― | 23 | ― | ― | ― | 1.3 | 1.3 | ― | ― | 1.6 | 1.7 | 1.9 | ― | ― | ― | ― | 9.3 | 21 |
|  | 1種40 | 100-41-4 | エチルベンゼン | ― | ― | 4.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1.6 | 3.8 |
|  | 政令番号 | ＣＡＳ Ｎｏ． | 物質名 | プリマイトＬＴ 主剤 | プリマイトＬＴ 添加剤 | プリマイト 1型 主剤 | プリマイト 1型 硬化剤 | ズボイド 下塗 さび色 | ズボイド 下塗 赤さび色 | ズボイド速乾下塗 さび色 | ズボイド速乾下塗赤さび色 | ズボイド ＳＲ 中塗 | ズボイド ＳＲ中塗Ａ35-70Ｖ淡目 | ズボイドＳＲ上塗 Ｙ69-70Ｌ 淡目 | ズボイドＳＲ上塗 Ｙ05-40Ｖ | ズボイド ＳＲ 上塗Ａ35-70Ｖ | ゼッタールＯＬ―ＨＢ展着剤 | ゼッタールＯＬ―ＨＢ亜鉛末 | ゼッタールＯＬ 展着剤 | ゼッタールＯＬ 亜鉛末 | ゼッタール ＥＰ－2ＨＢ主剤 | ゼッタールＥＰ－2ＨＢ硬化剤 |
|  | 種類 製造会社名 | ビニルブチラール樹脂系塗料 （○○○塗料） | アルキド樹脂系塗料 （○○○塗料） | 無機ジンクリッチペイント（○○○塗料） |

| ＰＲＴＲ法対応 塗料に含まれる指定化学物質管理一覧表（２/７～省略～） （注記）表中の数値は、化学物質の含有率（％）を示す （略称） 1種：第1種指定化学物質 特１種：特定第1種指定化学物質 ◎：ＰＲＴＲ対象製品 | ＭＳＤＳ （有無） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＰＲＴＲ法 対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1種230 | 61790-14-5 | ナフテン酸鉛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1種230 346 | 10190-55-3 | モリブデン酸鉛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1種 230 | 7446-14-2 | 硫酸鉛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1種230 | 7439-92-1 | 鉛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特1種69 | 7440-47-3 | ６価クロム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特1種69 230 | 7758-97-６ | クロム酸鉛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1種63 | 1330-20-7 | キシレン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1種40 | 100-41-4 | エチルベンゼン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政令番号 | ＣＡＳ Ｎｏ． | 物質名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 種類 製造会社名 |  |  |  |
| ＰＲＴＲ法対応 酸洗い薬品に含まれる指定化学物質管理一覧表 （注記）表中の数値は、化学物質の含有率（％）を示す （略称） 1種：第1種指定化学物質 ◎：ＰＲＴＲ対象製品 |
| 種類 製造会社名 | 政令番号 | 1種 283 |  | ＰＲＴＲ法 対応 | ＭＳＤＳ （有無） |
|  | ＣＡＳ Ｎｏ | 7664-39-3 |  |  |  |
|  | 物質名 | フッ化水素酸 |  |  |  |
| 酸洗い薬品 （株）○○○ | ○○ニューブライト #300Ｓ | 4.8 |  | ◎ | 有 |
|  | ○○ニューブライト #300Ｘ | 4.8 |  | ◎ | 有 |
| 酸洗い薬品 ○○ケミカル（株） | ○Ｌクリーン | 0.28 |  |  | 有 |

| ＰＲＴＲ法対応 実験室薬品に含まれる指定化学物質管理一覧表 （注記）表中の数値は、化学物質の含有率（％）を示す （略称） 1種：第1種指定化学物質 ◎：ＰＲＴＲ対象製品 |
| --- |
| 種類 | 政令番号 | 1種 311 | 1種 63 | 1種 25 | 1種 64 | 1種 346 | ＰＲＴＲ法 対応 | ＭＳＤＳ （有無） |
|  | ＣＡＳ Ｎｏ | 7722-64-7 | 1330-20-7 | 28300-74-5 | 7761-88-8 | 12027-67-７ |  |  |
|  | 物質名 | 過マンガン酸カリウム | キシレン | 酒石酸アンチモニルカリウム | 硝酸銀 | モリブデン酸アンモニウム |  |  |
| 水処理Ｇ 実験室薬品 | 過マンガン酸カリウム | 99 |  |  |  |  | ◎ | 有 |
|  | キシレン |  | 80 |  |  |  | ◎ | 有 |
|  | 酒石酸アンチモニルカリウム |  |  | 99.8 |  |  | ◎ | 有 |
|  | 硝酸銀 |  |  |  | 99.8 |  | ◎ | 有 |
|  | モリブデン酸アンモニウム |  |  |  |  | 99 | ◎ | 有 |