事務机天板仕様書

事務机の天板に関しては、以下の仕様とすること。

○材種

広島県産クリ（天板の強度保持のための加工を施すこと。）

○加工

・広島県内の森林から生産された木材を加工すること。

・長年使用するため、ＩＳＯ９００１「よい製品（顧客の要求する製品）を作るためのシステムを管理すること」を取得している工場において加工すること。

○品質・製作基準

・木材については、国土交通省大臣官房官庁営繕部｢公共建築物標準仕様書」に準拠する。

・詳細は以下の詳細図面による。

- 材料の木材は含水率を８％まで乾燥した材を使用する(反りや割れの防止のため)。

- 角は、Ｒ２とする（図面指示）。

- 金属部材との勘合を要する木部材であるため、精度、加工には充分な配慮をすること。

【詳細図面】